OПШТА БОЛНИЦА ЧАЧАК

Број: 1593/7

25.03.2019. године

Ч А Ч А К

| Назив наручиоца: | Општа болница Чачак |
| --- | --- |
| Адреса наручиоца: | ул. Др Драгише Мишовић 205, Чачак |
| Интернет страница наручиоца: | www.obcacak.co.rs |
| Врста наручиоца: | Здравство |
| Број одлуке: | 1593/7 |
| Датум доношења одлуке: | 25.03.2019. |
| Врста предмета: | Добра. |
| Назив и ознака из ОРН: | 39518000 – болничка постељина; 19212310 – производи од платна. |

У складу са чланом 108 Закона о јавним набавкама ( «Сл. Гласник РС» бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а на основу Извештаја о стручној оцени понуда број 1593/6 од 25.03.2019. године Комисије за јавну набавку наручиоца Општа болница  Чачак,  доносим

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА у поступку јавне набавке мале вредности број 11/2019 за јавну набавку добра: Текстилни материјал за потребе Опште болнице Чачак - Партије 2, 3 и 4

Закључити уговор о јавној набавци добара: Текстилни материјал за потребе Опште болнице Чачак, обликована по партијама:

-  за партију  2  са понуђачем  „КВАЛИТЕКС” Београд

- за партију 3 са понуђачем  „ТЕКИГ ВЕЛЕТЕКС“ Београд

- за партију 4 са понуђачем  „ПТМ” Шабац

који су назначени под тачком 7)  ове Одлуке.

О б р а з л о ж е њ е

Наручилац је дана 26.02.2019. године донео Одлуку о покретању поступка број 1593 у поступку јавне набавке мале вредности ( члан 39. ЗЈН, «СЛ. Гласник РС» бр. 124/12, 14/15 и 68/15) ради закључења уговора о јавној набавци.

| Редни број јавне набавке | 11/2019 |
| --- | --- |

- Предмет јавне набавке:

| Добра | Текстилни материјал за потребе Општe болница Чачак |
| --- | --- |
| Услуге |  |
| Радови |  |

- Процењена вредност јавне набавке:

| Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) : | 2,267,000.00 динара |
| --- | --- |

Процењена вредност по партијама и укупна процењена вредност:

| Редни бр. партије | Н А З И В | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна вредност без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PELENE |  |  |  |  |
|  | Karakteristike pelena: dvoslojna ili dvotkana tetra pelena; min. 110 gr/m2; 100% pamuk; rubljene, dimenzija 80 x 80 cm, procenat pokupljanja do 5% | komad | 1000 | 82,00 | 82.000,00 |
| 2 | POSTELJINA BELA |  |  |  |  |
|  | Karakteristike platna za izradu posteljine: 100% pamučno platno - platno za bolničku posteljinu, minimum 180gr/m2 sa procentom pokupljanja do 5% sa utkanom ivicom( Komplet čine: krevetski čaršaf 250x160, jorganski navlaka treba da bude na strani 150 cm kod nogu ušivena sa obe strane po 45cm tako da se na sredini strane od 150 cm kod nogu bude otvoreni deo kroz koji bi se uvlačilo ćebe ili jorgan , jastučnica 80x60) boja: BELA | komad | 1000 | 1730,00 | 1.730.000,00 |
| 3 | POSTELJINA ZELENA |  |  |  |  |
|  | Karakteristike platna za izradu posteljine: 100% pamučno platno - platno za bolničku posteljinu, minimum 180gr/m2 sa procentom pokupljanja do 5% sa utkanom ivicom ( Komplet čine: krevetski čaršaf 250x160, jorganski navlaka treba da bude na strani 150 cm kod nogu ušivena sa obe strane po 45cm tako da se na sredini strane od 150 cm kod nogu bude otvoreni deo kroz koji bi se uvlačilo ćebe ili jorgan , jastučnica 80x60) boja: TAMNO ZELENA | komad | 50 | 2100,00 | 105.000,00 |
| 4 | JASTUCI |  |  |  |  |
|  | Karakteristike jastuka: Ispuna: 100% silikonske kuglice. Navlaka: Mikrofiber platno (100% polyester) štepano sa PES vatom gustine min 200gr/m2 . Veličina: 60x80 cm | komad | 500 | 700,00 | 350.000,00 |
|  | УКУПНА ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ : | 2.267.000,00 |

- Основни подаци о понуђачима:

Укупан број поднетих понуда:  9

| Назив/име понуђача и адреса |
| --- |
| Благовремене понуде | Неблаговремене понуде |
|  | PTM– Шабац | / |
|  | AIMAR – Сремска Каменица | / |
|  | TEKIG - VELETEKS - Београд | / |
|  | TEKSTKO - Ниш | / |
|  | STILEX - Пријепоље | / |
|  | KVALITEKS - Београд | / |
|  | MAXI KOMERC BG - Београд | / |
|  | SINOFARM - Београд | / |
|  | STEFAN - Ариље | / |

- Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђене цене тих понуда:

| Број под којим је понуда заведена | Подносилац понуде | Разлози за одбијање понуде | Укупна вредност (без ПДВ-а) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015 | PTM– Шабац | Одбија се понуда понуђача PTM– Шабац као неприхватљива за партијu 1 јер је цена из понуде већа од процењене вредности наручиоца. Одбија се понуда понуђача PTM– Шабац као неприхватљива за партију 1 јер наведени понуђач није испунио тражене техничке карактеристике прописане конкурсном документацијом наручиоца. Конкурсном документацијом наручиоца тражено је пелена: двослојна или двоткана тетра пелена; мин. 110 гр/м2; 100% памук; рубљене, димензија 80 x 80 цм, проценат покупљања до 5%. Наручилац је сагласно конкурсној документацији извршио тестирање достављеног узорка тако што је пре прања измерио дужину и ширину достављене пелене и утврдио да је иста 80 x 80 цм. Након прања извршено је мерење узорка те је иста била димензија 74 x 74 цм. Имајући у виду, произилази да је проценат покупљања по ширини и дужини 7,5%. Како је конкурсном документацијом опредељено проценат покупљања до 5%, то је наручилац понуду овог понуђача одбио као неприхватљиву. Одбија се понуда понуђача ПТМ– Шабац као неприхватљива за партију 2 јер наведени понуђач није испунио тражене техничке карактеристике прописане конкурсном документацијом наручиоца. Конкурсном документацијом наручиоца тражена је постељина: 100% памучно платно - платно за болничку постељину, минимум 180гр/м2 са процентом покупљања до 5% са утканом ивицом( Комплет чине: креветски чаршаф 250x160, јоргански навлака треба да буде на страни 150 цм код ногу ушивена са обе стране по 45цм тако да се на средини стране од 150 цм код ногу буде отворени део кроз који би се увлачило ћебе или јорган , јастучница 80x60) боја: БЕЛА. Наручилац је пре тестирања узорка извршио мерење креветског чаршафа( ширина 166 цм, дужина 258 цм), јорганског чаршафа (ширина 150цм, дужина 230цм), јастучница (ширина 60 цм, дужина 80цм). Након прања извршено је мерење наведених узорака тако што су димензије биле следеће: креветског чаршафа( ширина 160 цм, дужина 255 цм), јорганског чаршафа (ширина 140цм, дужина 227цм), јастучница (ширина 59 цм, дужина 77цм).Како је проценат покупљања конкурсном документацијом био дозвољен до 5%, а да је након тестирања проценат покупљања креветског чаршафа по ширини био 5,56% а јорганског чаршафа по ширини 9%, то је понуда овог понуђача одбијена као неприхватљива. | партија 1- 90.000,00 партија 2– 1.440.000,00 |
| 2016 | AIMAR – Сремска Каменица | Одбија се понуда понуђача AIMAR – Сремска Каменица као неприхватљива за партију 2 јер наведени понуђач није испунио тражене техничке карактеристике прописане конкурсном документацијом наручиоца. Конкурсном документацијом наручиоца тражена је постељина: 100% памучно платно - платно за болничку постељину, минимум 180гр/м2 са процентом покупљања до 5% са утканом ивицом( Комплет чине: креветски чаршаф 250x160, јоргански навлака треба да буде на страни 150 цм код ногу ушивена са обе стране по 45цм тако да се на средини стране од 150 цм код ногу буде отворени део кроз који би се увлачило ћебе или јорган , јастучница 80x60) боја: БЕЛА. Наручилац је пре тестирања узорка извршио мерење креветског чаршафа( ширина 166 цм, дужина 258 цм), јорганског чаршафа (ширина 150цм, дужина 230цм), јастучница (ширина 60 цм, дужина 80цм). Након прања извршено је мерење наведених узорака тако што су димензије биле следеће: креветског чаршафа( ширина 158 цм, дужина 250 цм), јорганског чаршафа (ширина 141цм, дужина 226цм), јастучница (ширина 60 цм, дужина 78цм).Како је проценат покупљања конкурсном документацијом био дозвољен до 5%, а да је након тестирања проценат покупљања јорганског чаршафа по ширини 6%, то је понуда овог понуђача одбијена као неприхватљива. | партија 2 – 1.564.000,00 |
| 2017 | TEKIG - VELETEKS - Београд | Одбија се понуда понуђача TEKIG - VELETEKS - Београд као неприхватљива за партију 1 јер наведени понуђач није испунио тражене техничке карактеристике прописане конкурсном документацијом наручиоца. Конкурсном документацијом наручиоца тражено је пелена: двослојна или двоткана тетра пелена; мин. 110 гр/м2; 100% памук; рубљене, димензија 80 x 80 цм, проценат покупљања до 5%. Наручилац је сагласно конкурсној документацији извршио тестирање достављеног узорка тако што је пре прања измерио дужину и ширину достављене пелене и утврдио да је иста 80 x 80 цм. Након прања извршено је мерење узорка те је иста била димензија 69 x 71 цм. Имајући у виду, произилази да је проценат покупљања по ширини 11% а дужини 13,75%. Како је конкурсном документацијом опредељено проценат покупљања до 5%, то је наручилац понуду овог понуђача одбио као неприхватљиву. Одбија се понуда понуђача TEKIG - VELETEKS - Београд као неприхватљива за партију 2 јер наведени понуђач није испунио тражене техничке карактеристике прописане конкурсном документацијом наручиоца. Конкурсном документацијом наручиоца тражена је постељина: 100% памучно платно - платно за болничку постељину, минимум 180гр/м2 са процентом покупљања до 5% са утканом ивицом( Комплет чине: креветски чаршаф 250x160, јоргански навлака треба да буде на страни 150 цм код ногу ушивена са обе стране по 45цм тако да се на средини стране од 150 цм код ногу буде отворени део кроз који би се увлачило ћебе или јорган , јастучница 80x60) боја: БЕЛА. Наручилац је пре тестирања узорка извршио мерење креветског чаршафа( ширина 161 цм, дужина 253 цм), јорганског чаршафа (ширина 150цм, дужина 229цм), јастучница (ширина 60 цм, дужина 80цм). Након прања извршено је мерење наведених узорака тако што су димензије биле следеће: креветског чаршафа( ширина 152 цм, дужина 243 цм), јорганског чаршафа (ширина 142цм, дужина 225цм), јастучница (ширина 59 цм, дужина 79цм).Како је проценат покупљања конкурсном документацијом био дозвољен до 5%, а да је након тестирања проценат покупљања креветског чаршафа по ширини био 5,56% И дуђини 5,81% , а јорганског чаршафа по ширини 5,33%, то је понуда овог понуђача одбијена као неприхватљива. | партија 1 – 73.900,00 партија 2 – 1.585.200,00 |
| 2046 | TEKSTKO - Ниш | Одбија се понуда понуђача TEKSTKO - Ниш као неприхватљива за партију 1 јер наведени понуђач није испунио тражене техничке карактеристике прописане конкурсном документацијом наручиоца. Конкурсном документацијом наручиоца тражено је пелена: двослојна или двоткана тетра пелена; мин. 110 гр/м2; 100% памук; рубљене, димензија 80 x 80 цм, проценат покупљања до 5%. Наручилац је сагласно конкурсној документацији извршио тестирање достављеног узорка тако што је пре прања измерио дужину и ширину достављене пелене и утврдио да је иста 78 x 80 цм. Након прања извршено је мерење узорка те је иста била димензија 66 x 69 цм. Имајући у виду, произилази да је проценат покупљања по ширини 15,38% а дужини 15,94%. Како је конкурсном документацијом опредељено проценат покупљања до 5%, то је наручилац понуду овог понуђача одбио као неприхватљиву. Одбија се понуда понуђача TEKSTKO - Ниш као неприхватљива за партију 2 јер наведени понуђач није испунио тражене техничке карактеристике прописане конкурсном документацијом наручиоца. Конкурсном документацијом наручиоца тражена је постељина: 100% памучно платно - платно за болничку постељину, минимум 180гр/м2 са процентом покупљања до 5% са утканом ивицом( Комплет чине: креветски чаршаф 250x160, јоргански навлака треба да буде на страни 150 цм код ногу ушивена са обе стране по 45цм тако да се на средини стране од 150 цм код ногу буде отворени део кроз који би се увлачило ћебе или јорган , јастучница 80x60) боја: БЕЛА. Наручилац је пре тестирања узорка извршио мерење креветског чаршафа( ширина 165 цм, дужина 263 цм), јорганског чаршафа (ширина 150цм, дужина 237цм), јастучница (ширина 60 цм, дужина 80цм). Након прања извршено је мерење наведених узорака тако што су димензије биле следеће: креветског чаршафа( ширина 160 цм, дужина 255 цм), јорганског чаршафа (ширина 140цм, дужина 227цм), јастучница (ширина 59 цм, дужина 77цм).Како је проценат покупљања конкурсном документацијом био дозвољен до 5%, а да је након тестирања проценат покупљања јорганског чаршафа по ширини био 6,67%, то је понуда овог понуђача одбијена као неприхватљива. Одбија се понуда понуђача TEKSTKO - Ниш као неприхватљива за партију 3 јер наведени понуђач није испунио тражене техничке карактеристике прописане конкурсном документацијом наручиоца. Конкурсном документацијом наручиоца тражена је постељина: 100% памучно платно - платно за болничку постељину, минимум 180гр/м2 са процентом покупљања до 5% са утканом ивицом ( Комплет чине: креветски чаршаф 250x160, јоргански навлака треба да буде на страни 150 цм код ногу ушивена са обе стране по 45цм тако да се на средини стране од 150 цм код ногу буде отворени део кроз који би се увлачило ћебе или јорган , јастучница 80x60) боја: ТАМНО ЗЕЛЕНА Наручилац је пре тестирања узорка извршио мерење креветског чаршафа( ширина 163 цм, дужина 257 цм), јорганског чаршафа (ширина 150цм, дужина 227цм), јастучница (ширина 58 цм, дужина 80цм). Након прања извршено је мерење наведених узорака тако што су димензије биле следеће: креветског чаршафа( ширина 153 цм, дужина 254 цм), јорганског чаршафа (ширина 141цм, дужина 222цм), јастучница (ширина 57 цм, дужина 74цм). Како је проценат покупљања конкурсном документацијом био дозвољен до 5%, а да је након тестирања проценат покупљања креветског чаршафа по ширини био 7,27%, јорганског чаршафа по ширини 6% а јастучнице по дужини 7,5% то је понуда овог понуђача одбијена као неприхватљива. | партија 1 – 71.900,00 партија 2 – 1.530.000,00 партија 3 – 104.500,00 |
| 2065 | STILEX - Пријепоље | Одбија се понуда понуђача STILEX - Пријепоље као неприхватљива за партијu 3 јер је цена из понуде већа од процењене вредности наручиоца. Одбија се понуда понуђача STILEX - Пријепоље као неприхватљива за партију 3 јер наведени понуђач није испунио тражене техничке карактеристике прописане конкурсном документацијом наручиоца. Конкурсном документацијом наручиоца тражена је постељина: 100% памучно платно - платно за болничку постељину, минимум 180гр/м2 са процентом покупљања до 5% са утканом ивицом ( Комплет чине: креветски чаршаф 250x160, јоргански навлака треба да буде на страни 150 цм код ногу ушивена са обе стране по 45цм тако да се на средини стране од 150 цм код ногу буде отворени део кроз који би се увлачило ћебе или јорган , јастучница 80x60) боја: ТАМНО ЗЕЛЕНА. Наручилац је пре тестирања узорка извршио мерење креветског чаршафа( ширина 163 цм, дужина 261 цм), јорганског чаршафа (ширина 150цм, дужина 232цм), јастучница (ширина 63 цм, дужина 83цм). Након прања извршено је мерење наведених узорака тако што су димензије биле следеће: креветског чаршафа( ширина 154 цм, дужина 259 цм), јорганског чаршафа (ширина 139цм, дужина 231цм), јастучница (ширина 60 цм, дужина 83цм). Како је проценат покупљања конкурсном документацијом био дозвољен до 5%, а да је након тестирања проценат покупљања креветског чаршафа по ширини био 5,52%, а јорганског чаршафа по ширини 7,33% то је понуда овог понуђача одбијена као неприхватљива. | партија 3 – 119.750,00 |
| 2070 | KVALITEKS - Београд | Одбија се понуда понуђача KVALITEKS - Београд као неприхватљива за партију 1 јер наведени понуђач није испунио тражене техничке карактеристике прописане конкурсном документацијом наручиоца. Конкурсном документацијом наручиоца тражено је пелена: двослојна или двоткана тетра пелена; мин. 110 гр/м2; 100% памук; рубљене, димензија 80 x 80 цм, проценат покупљања до 5%. Наручилац је сагласно конкурсној документацији извршио тестирање достављеног узорка тако што је пре прања измерио дужину и ширину достављене пелене и утврдио да је иста 77 x 80 цм. Након прања извршено је мерење узорка те је иста била димензија 69 x 71 цм. Имајући у виду, произилази да је проценат покупљања по ширини 10,39% а дужини 11,25%. Како је конкурсном документацијом опредељено проценат покупљања до 5%, то је наручилац понуду овог понуђача одбио као неприхватљиву. Одбија се понуда понуђача KVALITEKS - Београд као неприхватљива за партију 3 јер наведени понуђач није испунио тражене техничке карактеристике прописане конкурсном документацијом наручиоца. Конкурсном документацијом наручиоца тражена је постељина: 100% памучно платно - платно за болничку постељину, минимум 180гр/м2 са процентом покупљања до 5% са утканом ивицом ( Комплет чине: креветски чаршаф 250x160, јоргански навлака треба да буде на страни 150 цм код ногу ушивена са обе стране по 45цм тако да се на средини стране од 150 цм код ногу буде отворени део кроз који би се увлачило ћебе или јорган , јастучница 80x60) боја: ТАМНО ЗЕЛЕНА. Наручилац је пре тестирања узорка извршио мерење креветског чаршафа( ширина 160 цм, дужина 259 цм), јорганског чаршафа (ширина 150цм, дужина 229цм), јастучница (ширина 60 цм, дужина 81цм). Након прања извршено је мерење наведених узорака тако што су димензије биле следеће: креветског чаршафа( ширина 155 цм, дужина 256 цм), јорганског чаршафа (ширина 141цм, дужина 2251цм), јастучница (ширина 59 цм, дужина 80цм). Како је проценат покупљања конкурсном документацијом био дозвољен до 5%, а да је након тестирања проценат покупљања јорганског чаршафа по ширини 6% то је понуда овог понуђача одбијена као неприхватљива. | партија 1 – 70.000,00 партија 3 – 102.000,00 |
| 2071 | MAXI KOMERC BG - Београд | Одбија се понуда понуђача MAXI KOMERC BG - Београд као неприхватљива за партијu 3 јер је цена из понуде већа од процењене вредности наручиоца Одбија се понуда понуђача МАXИ КОМЕРЦ БГ - Београд као неприхватљива за партију 1 јер наведени понуђач није испунио тражене техничке карактеристике прописане конкурсном документацијом наручиоца. Конкурсном документацијом наручиоца тражено је пелена: двослојна или двоткана тетра пелена; мин. 110 гр/м2; 100% памук; рубљене, димензија 80 x 80 цм, проценат покупљања до 5%. Наручилац је сагласно конкурсној документацији извршио тестирање достављеног узорка тако што је пре прања измерио дужину и ширину достављене пелене и утврдио да је иста 80 x 83 цм. Након прања извршено је мерење узорка те је иста била димензија 74 x 77 цм. Имајући у виду, произилази да је проценат покупљања по ширини 7,5% а дужини 7,23%. Како је конкурсном документацијом опредељено проценат покупљања до 5%, то је наручилац понуду овог понуђача одбио као неприхватљиву. Одбија се понуда понуђача MAXI KOMERC BG - Београд као неприхватљива за партију 2 јер наведени понуђач није испунио тражене техничке карактеристике прописане конкурсном документацијом наручиоца. Конкурсном документацијом наручиоца тражена је постељина: 100% памучно платно - платно за болничку постељину, минимум 180гр/м2 са процентом покупљања до 5% са утканом ивицом( Комплет чине: креветски чаршаф 250x160, јоргански навлака треба да буде на страни 150 цм код ногу ушивена са обе стране по 45цм тако да се на средини стране од 150 цм код ногу буде отворени део кроз који би се увлачило ћебе или јорган , јастучница 80x60) боја: БЕЛА. Наручилац је пре тестирања узорка извршио мерење креветског чаршафа( ширина 165 цм, дужина 255 цм), јорганског чаршафа (ширина 154цм, дужина 231цм), јастучница (ширина 60 цм, дужина 83цм). Након прања извршено је мерење наведених узорака тако што су димензије биле следеће: креветског чаршафа( ширина 160 цм, дужина 246 цм), јорганског чаршафа (ширина 148цм, дужина 228цм), јастучница (ширина 60 цм, дужина 80цм).Како је проценат покупљања конкурсном документацијом био дозвољен до 5%, а да је након тестирања проценат покупљања јорганског чаршафа по ширини био 5,19%, то је понуда овог понуђача одбијена као неприхватљива. Одбија се понуда понуђача MAXI KOMERC BG - Београд као неприхватљива за партију 3 јер наведени понуђач није испунио тражене техничке карактеристике прописане конкурсном документацијом наручиоца. Конкурсном документацијом наручиоца тражена је постељина: 100% памучно платно - платно за болничку постељину, минимум 180гр/м2 са процентом покупљања до 5% са утканом ивицом ( Комплет чине: креветски чаршаф 250x160, јоргански навлака треба да буде на страни 150 цм код ногу ушивена са обе стране по 45цм тако да се на средини стране од 150 цм код ногу буде отворени део кроз који би се увлачило ћебе или јорган , јастучница 80x60) боја: ТАМНО ЗЕЛЕНА Наручилац је пре тестирања узорка извршио мерење креветског чаршафа( ширина 161 цм, дужина 256цм), јорганског чаршафа (ширина 150цм, дужина 228цм), јастучница (ширина 61 цм, дужина 80цм). Након прања извршено је мерење наведених узорака тако што су димензије биле следеће: креветског чаршафа( ширина 153 цм, дужина 254 цм), јорганског чаршафа (ширина 141цм, дужина 227цм), јастучница (ширина 59 цм, дужина 75цм). Како је проценат покупљања конкурсном документацијом био дозвољен до 5%, а да је након тестирања проценат покупљања јорганског чаршафа по ширини 6% а јастучнице по дужини 6,25% то је понуда овог понуђача одбијена као неприхватљива. | партија 1 – 71.000,00 партија 2 – 1.610.000,00 партија 3 – 127.500,00 |
| 2096 | STEFAN - Ариље | Одбија се понуда понуђача STEFAN - Ариље као неприхватљива за партију 1 јер наведени понуђач није испунио тражене техничке карактеристике прописане конкурсном документацијом наручиоца. Конкурсном документацијом наручиоца тражено је пелена: двослојна или двоткана тетра пелена; мин. 110 гр/м2; 100% памук; рубљене, димензија 80 x 80 цм, проценат покупљања до 5%. Наручилац је сагласно конкурсној документацији извршио тестирање достављеног узорка тако што је пре прања измерио дужину и ширину достављене пелене и утврдио да је иста 78 x 80 цм. Након прања извршено је мерење узорка те је иста била димензија 68 x 73 цм. Имајући у виду, произилази да је проценат покупљања по ширини 12,82% а дужини 8,75%. Како је конкурсном документацијом опредељено проценат покупљања до 5%, то је наручилац понуду овог понуђача одбио као неприхватљиву. Одбија се понуда понуђача STEFAN - Ариље као неприхватљива за партију 2 јер наведени понуђач није испунио тражене техничке карактеристике прописане конкурсном документацијом наручиоца. Конкурсном документацијом наручиоца тражена је постељина: 100% памучно платно - платно за болничку постељину, минимум 180гр/м2 са процентом покупљања до 5% са утканом ивицом( Комплет чине: креветски чаршаф 250x160, јоргански навлака треба да буде на страни 150 цм код ногу ушивена са обе стране по 45цм тако да се на средини стране од 150 цм код ногу буде отворени део кроз који би се увлачило ћебе или јорган , јастучница 80x60) боја: БЕЛА. Наручилац је пре тестирања узорка извршио мерење креветског чаршафа( ширина 166 цм, дужина 262 цм), јорганског чаршафа (ширина 166цм, дужина 234цм), јастучница (ширина 62 цм, дужина 82цм). Након прања извршено је мерење наведених узорака тако што су димензије биле следеће: креветског чаршафа( ширина 158 цм, дужина 254 цм), јорганског чаршафа (ширина 149цм, дужина 231цм), јастучница (ширина 60 цм, дужина 79цм).Како је проценат покупљања конкурсном документацијом био дозвољен до 5%, а да је након тестирања проценат покупљања јорганског чаршафа по ширини био 10,24%, то је понуда овог понуђача одбијена као неприхватљива. | партија 1 – 66.000,00 партија 2 – 1.716.000,00 |

- Образложење у случају одбијања понуде због неуобичајено ниске цене

- Начин примене методологије доделе пондера:

Критеријум за оцењивање понуде је   „најнижа понуђена цена“

| Редни бр. партије | Н А З И В | Произвођач | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна вредност без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PELENE |  |  |  |  |  |
|  | Karakteristike pelena: dvoslojna ili dvotkana tetra pelena; min. 110 gr/m2; 100% pamuk; rubljene, dimenzija 80 x 80 cm, procenat pokupljanja do 5% |  | komad | 1000 |  |  |
|  | Nije bilo prihvatljivih ponuda. |  |  |  |  |  |
| 2 | POSTELJINA BELA |  |  |  |  |  |
|  | Karakteristike platna za izradu posteljine: 100% pamučno platno - platno za bolničku posteljinu, minimum 180gr/m2 sa procentom pokupljanja do 5% sa utkanom ivicom( Komplet čine: krevetski čaršaf 250x160, jorganski navlaka treba da bude na strani 150 cm kod nogu ušivena sa obe strane po 45cm tako da se na sredini strane od 150 cm kod nogu bude otvoreni deo kroz koji bi se uvlačilo ćebe ili jorgan , jastučnica 80x60) boja: BELA |  | komad | 1000 |  |  |
|  | STILEX - Prijepolje | Stilex -Prijepolje |  |  | 1640,00 | 1.640.000,00 |
|  | KVALITEKS - Beograd | Kvaliteks |  |  | 1518,00 | 1.518.000,00 |
| 3 | POSTELJINA ZELENA |  |  |  |  |  |
|  | Karakteristike platna za izradu posteljine: 100% pamučno platno - platno za bolničku posteljinu, minimum 180gr/m2 sa procentom pokupljanja do 5% sa utkanom ivicom ( Komplet čine: krevetski čaršaf 250x160, jorganski navlaka treba da bude na strani 150 cm kod nogu ušivena sa obe strane po 45cm tako da se na sredini strane od 150 cm kod nogu bude otvoreni deo kroz koji bi se uvlačilo ćebe ili jorgan , jastučnica 80x60) boja: TAMNO ZELENA |  | komad | 50 |  |  |
|  | TEKIG - VELETEKS - Beograd | Tekig-veleteks |  |  |  | 104.950,00 |
| 4 | JASTUCI |  |  |  |  |  |
|  | Karakteristike jastuka: Ispuna: 100% silikonske kuglice. Navlaka: Mikrofiber platno (100% polyester) štepano sa PES vatom gustine min 200gr/m2 . Veličina: 60x80 cm |  | komad | 500 |  |  |
|  | PTM – Šabac | Nenatex textil DOO |  |  | 300,00 | 150.000,00 |
|  | AIMAR – Sremska Kamenica | Aimar |  |  | 528,00 | 264.000,00 |
|  | TEKIG - VELETEKS - Beograd | Tekig-veleteks |  |  | 558,00 | 279.000,00 |
|  | TEKSTKO - Niš | Tekstko |  |  | 430,00 | 215.000,00 |
|  | STILEX - Prijepolje | Stilex ,Prijepolje |  |  | 520,00 | 260.000,00 |
|  | MAXI KOMERC BG - Beograd | Maxi komerc BG" - Beograd |  |  | 490,00 | 245.000,00 |
|  | SINOFARM - Beograd | Sinofarm , Beograd |  |  | 660,00 | 330.000,00 |
|  | STEFAN - Arilje | Stefan |  |  | 440,00 | 220.000,00 |

- Назив понуђача којима се додељује уговор:

| „ПТМ“ Шабац |
| --- |
| Redni br. partije | N A Z I V | Jedinica mere | Količina | Ukupna vrednost partije bez PDV-a |
| 4 | JASTUCI | kom | 500 | 150.000,00 |
|  | Ukupna ugovorena vrednost: | 150.000,00 |

| „ТЕКИГ ВЕЛЕТЕКС“ Београд |
| --- |
| Redni br. partije | N A Z I V | Jedinica mere | Količina | Ukupna vrednost partije bez PDV-a |
| 3 | POSTELJINA ZELENA | kom | 50 | 104.950,00 |
|  | Ukupna ugovorena vrednost: | 104.950,00 |

| „КВАЛИТЕКС“ Београд |
| --- |
| Redni br. partije | N A Z I V | Jedinica mere | Količina | Ukupna vrednost partije bez PDV-a |
| 2 | POSTELJINA BELA | kom | 1000 | 1.518.000,00 |
|  | Ukupna ugovorena vrednost: | 1.518.000,00 |

Увидом у понуде изабраних понуђача, Комисија наручиоца је утврдила да су исти испунили све обавезне и додатне услове тражене конкурсном документацијом.